	
	Общество с ограниченной ответственностью
 «Спец Стекло»
ОКПД 2: 23.12.12.110
Стекло "Spezsteklo Fireproof EIW60" многослойное, противопожарное 
ПАСПОРТ 

И ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ




	
	[image: image1.png]v cmexno M1

Deresauummsii 2efb

16 4

24 mm





Рисунок 1- Структура стекла
	1 Основные  сведения  об  изделии и технические данные
1.1 Стекло многослойное пожаростойкое устанавливается в наружных и внутренних вертикальных строительных ограждающих конструкциях жилых, производственных и общественных зданий (сооружений), и выполняет функции элемента заполнения светопрозрачных конструкций, служащих для ограждения или разделения объемов (помещений) зданий и сооружений и препятствующих распространению пожара в другие помещения (отсеки) в течение нормируемого времени.
          Стекла выпускаются в соответствии с ТУ 23.12.12-001-20294624-2018. 

         1.2 Основные технические  характеристики стекол   указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя

Единицы измерения

Числовое значение

Габаритные размеры:

мм

720х1020
Габаритные размеры:

мм
520х1020

Габаритные размеры:

мм
720х720

Композиционный состав

4-16-4
Показатель огнестойкости стекла 

мин

EIW 60
Климатическое исполнение по 
ГОСТ 15150-69

УХЛ4
Толщина стекла общая 
мм
24
2 Комплектность

Таблица 2
Наименование  

Кол-во, шт.

Стекло "Spezsteklo Fireproof EIW60" многослойное, противопожарное 
Паспорт и инструкция по монтажу
1

Копия сертификата пожарной безопасности

1

 

	                    3 Транспортирование и хранение

 3.1 Общие требования к транспортированию и хранению – по ГОСТ 23118.

Транспортирование стекол осуществляется любым видом транспорта, при условии защиты их от загрязнения и механических повреждений, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.
3.2 Погрузку и транспортирование готовых изделий  следует осуществлять методами, исключающими нарушение целостности изделий.  

3.3 При транспортировании элементы конструкции должны находиться в положении, удобном для транспортирования.
3.4 Погрузку, крепление, транспортирование и разгрузку изделий необходимо производить в соответствии с ГОСТ 12.3.009 и действующими правилами для данного вида транспортных средств.

Сбрасывание изделий с транспортного средства при разгрузке не допускается.
3.5 При транспортировании упакованных в бумагу или пленку стекол без ящиков допускается укладывать не более трех-четырех штук друг на друга.

3.6 Стекло при транспортировании должно быть жестко закреплено; самопроизвольное перемещение стекол не допускается.
3.7 Крупногабаритное стекло (площадью более 1 м[image: image2]) следует перевозить в машинах, специально оборудованных пирамидами. Угол наклона стороны пирамиды от вертикали должен быть 10°-15°.
3.6 В складских условиях стекла следует хранить в закрытых сухих помещениях в пирамидах. Угол наклона стороны пирамиды от вертикали должен быть 10°-15°.

Между стеклами следует прокладывать бумагу, не содержащую абразивных включений, резиновые прокладки или другие материалы, исключающие повреждение поверхности стекла.
3.7Условия хранения стекол в части воздействия климатических факторов внешней среды - по группе условий ОЖ4 ГОСТ 15150, срок сохранности до ввода в эксплуатацию - 2 года.
4 Инструкция  по  монтажу 
4.1    Общие указания
4.1.1 При проведении монтажных работ не допускаются механические повреждения конструкций.
4.1.3   При монтаже запрещается:

          -использовать конструкцию в качестве силового элемента;

          -производить монтажные работы в климатических условиях, не удовлетворяющих п. 1.2. настоящего паспорта.


	4.1.4 Стекло монтируют в рамы, соответствующие по своим защитным свойствам используемому стеклу.

4.1.5 При монтаже между стеклом и металлическими конструкциями рамы следует использовать прокладки из упругого, податливого материала.

4.1.6 Элементы конструкции, предназначенные для монтажа стекла, должны исключать возникновение монтажных напряжений в стекле.

4.1.7 Механические воздействия на торцы стекла в процессе монтажа не допускаются.

4.1.8 Поверхность стекол следует очищать от загрязнений и пыли с применением моющих средств, не вызывающих повреждений поверхностей.

Не допускается применять для чистки и мытья поверхности стекол абразивные материалы, например, песок, щелочи и другие вещества, которые могут повредить изделие.

5 Гарантийные обязательства
5.1 Изготовитель гарантирует соответствие стекол требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации стекол – не менее 12 мес. со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

Средний срок службы стекол составляет не менее 5 лет.

6 Сведения об утилизации

Стекла и материалы, используемые при их изготовлении, не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, как в процессе эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации и подлежат утилизации обычным для подобной продукции порядком.


	7 Свидетельство о приемке  

        Стекло "Spezsteklo Fireproof EIW60" многослойное, 
         противопожарное зав.№ ________ 
 соответствует техническим условиям  ТУ 23.12.12-001-20294624-2018, имеет сертификат  соответствия пожарной безопасности № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.179.Н.00352 и признано годным к эксплуатации.
Дата выпуска  “_____”______________ 2021г.                  Отметка ОТК ______________

                                                                                                                               (подпись)

                                                                                                                                   М.П.  

Дата продажи  ”_____”______________ 2021 г.

Изготовитель:     Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦ СТЕКЛО»

	


